SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

D-05.03.26

NAWIERZCHNIA  Z  DESTRUKTU  BITUMICZNEGO

Kwiecień 2024

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z wykonywaniem warstwy nawierzchni z  destruktu bitumicznego  na drogach na terenie gminy Łomianki.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)  jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i  realizacji robót  wymienionych  w  pkt.1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem :

-  warstwy  nawierzchni   z  destruktu  bitumicznego  grubości  po zagęszczeniu 15 cm.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Destrukt  bitumiczny

Należy stosować destrukt bitumiczny uzyskany z frezowania ścieralnej nawierzchni bitumicznej.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni  z  destruktu bitumicznego

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni  z  destruktu bitumicznego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,

- walców średnich i ciężkich stalowych gładkich,

- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Transport materiałów

4.1.1.  Destrukt bitumiczny

Destrukt bitumiczny należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod warstwę nawierzchni powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.  Nierówności podłoża pod warstwy z destruktu nie powinny być większe niż 9 mm.

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe , podłoże należy wyrównać poprzez ponowne wyprofilowanie

## 5.2. Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nawierzchni z destruktu może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa

od 20o C. W dniu układania nawierzchni temperatura nie może być niższa niż 27 o C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni  podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V ( 16 m/s).

## 5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z destruktu bitumicznego

Destrukt bitumiczny  powinien być  wbudowywany  układarką.

Temperatura otoczenia podczas układania mieszanki nie powinna być niższa od podanej w pkt 5.3.

Zagęszczanie należy wykonywać za pomocą walca drogowego.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Badania w czasie robót

6.1.1. Sprawdzenie wyglądu  destruktu bitumicznego

Sprawdzenie wyglądu  polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie  dowozu  do miejsca wbudowania,

## 6.2. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z destruktu bitumicznego.

6.2.1. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nawierzchni  z  destruktu bitumicznego, z tolerancją  ( 5 cm.

6.2.2. Równość warstwy

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z nawierzchni  z  destruktu bitumicznego mierzone wg BN-68/8931-04 [9] nie powinny być większe  niż  6 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy nawierzchni  z  destruktu bitumicznego na odcinkach prostych i na łukach powinny z tolerancją ( 0,5 %.

6.2.4. Ukształtowanie osi w planie

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana z tolerancją ( 5 cm.

6.2.5. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ( 10 %.

6.2.6. Wygląd warstwy

Wygląd warstwy nawierzchni z destruktu bitumicznego powinien mieć jednolitą teksturę.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni  z  destruktu bitumicznego .

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z  destruktu bitumicznego  obejmuje:

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę,

- dostarczenie materiału – destruktu bitumicznego,

- rozłożenie i zagęszczenie destruktu bitumicznego,